A（2-4%）+ 纯水

纯水漂洗3-5槽，每次3min，直到漂洗干净

B（3-5%）+ 纯水

55±5℃

超声（≥40KHz）

2-3min

纯水漂洗3-5槽，每次3min，直到漂洗干净

干燥

检验清洗效果

NG

OK

下一道工序

55±5℃

超声（≥40KHz）

2-3min

清洗工艺流程

注：

- 清洗剂A具有较高的PH值，太高浓度或长时间清洗容易影响产品分光

- 若清洗效果不理想，可以再增加一次B清洗

- 建议通过调整A和B清洗剂浓度和清洗时间来寻求最佳清洗效果

- 清洗剂漂洗不尽会对产品表面造成腐蚀破坏